氯碱用回收盐团体标准编制说明

一、工作简况

1.1 任务来源

氯碱行业作为重要的无机化工基础原料生产基地，其产品广泛应用于农业、石油化工、国防工业、食品加工、新能源材料制造等国民经济企业，在我国经济发展中具有举足轻重的地位。工业盐作为氯碱生产中的重要原料，其有效利用与管理直接关系到企业经济效益的提升和生态环境的保护。

废盐指含有无机盐主要成分的固体废弃物，如工业生产过程中排出的各种废渣、粉尘等废物，目前我们把工业生产中产生的副产结晶盐类，统称废盐。2020年11月，生态环境部联合国家发展改革委等4部门联合修订发布《国家危险废物名录（2021年版）》，明确包括工业废盐在内的危险废物在环境风险可控的前提下，根据省级生态环境部门确定的方案，可以实行“点对点”定向利用（即：一家单位产生的一种危险废物，可作为另外一家单位环境治理或工业原料生产的替代原料进行使用）。国家发展改革委修订发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，将新建烧碱生产装置列为限制类、将隔膜法烧碱生产装置列为淘汰类，同时将废盐综合利用的离子膜烧碱装置、废盐综合利用的隔膜法烧碱装置作为例外项，引导企业开展废盐综合利用。2022年3月，工业和信息化部等6部门印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，推进提升废盐等危险废物利用处置能力，鼓励企业加强工业废盐等资源化利用和无害化处置。

福建省东南电化股份有限公司积极响应落实国家氯碱产业政策要求，提升工业回收废盐的使用。目前工业盐的使用主要执行GB/T 5642-2015《工业盐》标准，没有专门针对回收废盐的标准，为了确保使用回收废盐生产出的氯碱产品质量符合相关产品标准，同时促进行业内技术革新，引导企业走绿色发展之路，为此建议制定福建省团体标准《氯碱用回收盐》。

《氯碱用回收盐》团体标准的制定符合福建省标准化协会对于团体标准“国际先进，国内一流”的定位要求，在核心技术指标上与国家标准等先进标准相比较做了显著提升，保障了回收废盐在氯碱行业的质量要求。

本项目由福建省东南电化股份有限公司向福建省标准化协会提出立项申请，项目名称：《氯碱用回收盐》。

1.2 标准制定相关单位及人员

1.2.1本文件归口单位：福建省标准化协会。

1.2.2本文件主要起草单位：福建省东南电化股份有限公司。

1.2.3本文件起草单位：

1.2.4本文件主要起草人：

1.3 主要工作过程

1、2024年5月福建省东南电化公司通过客户走访及市场调研，初步明确了《氯碱用回收盐》团体标准的的工作方向以及关键技术参数的确定工作。

2、2024年5月底福建省东南电化公司向福建省标准化协会提出立项申请，并确定了本项目的负责起草单位和主要起草人。起草工作组确定了项目组的主要组成人员及人员分工，制定了标准研制的总体思路和框架，对标准的起草及现场调研工作做了详细部署。

3、2024年5月，福建省东南电化公司起草完成本项目立项申请书、团体标准和标准编制说明初稿。

4、2024年6月，起草组和企业代表、部分专家举行立项评审会议，通过咨询研讨，批准团体标准立项。

5、2024年7月，起草组完成相关标准和产品检验报告等材料的对比分析、行业调研、专家咨询研讨，形成《氯碱用回收盐》团体标准（征求意见稿）。

6、2024年9月，由福建省标准化协会完成《氯碱用回收盐》团体标准（征求意见稿）意见征求工作，起草组根据征求意见，对标准完善，形成送审稿。

6、2024年  月  日，福建省标准化协会在福州主持召开《氯碱用回收盐》团体标准（审查稿）T/FJAS ×××-2024团体标准审查会，与会代表在听取了标准起草小组的汇报后，逐条、逐句对送审稿进行认真审查，审查合格后，报送福建省标准化协会办公会议审查批准。

7、2024年  月，通过审查批准的《氯碱用回收盐》，发放标准编号，并由闽标协发布公告，刊登在相关网址。

二、标准编制原则

《氯碱用回收盐》制定标准的原则：

1、科学性，以科学技术和实验数据为依据，结合产品实际生产情况以及市场需求，经过科学研究而制定；

2、适用性，指标设定专门针对氯碱用回收废盐，确保其适用性；

3、资源循环利用，通过标准的实施，可以提高废盐的综合利用率，将废弃物转化为有价值的资源，实现循环经济发展。

4、环保型，通过废盐的再利用，减少废盐的无序排放。

三、标准主要内容的确定

- 基本依据

《氯碱用回收盐》团体标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，主要内容基于氯碱行业对废盐的技术要求制定主要技术指标以及检验方法，并结合生产企业实际，作为本标准起草制订的基本依据。

- 术语和定义

氯碱用回收盐 Recycled salt for chlor-alkali 化工生产过程中产生的经精制后能用于氯碱生产的氯化钠。

- 技术要求

3.1   外观：白色、微黄色、青白色粉状或颗粒状固体，目视无可见杂质。

3.2  氯碱用的回收盐的技术指标应符合表1的规定

- 氯碱用回收盐技术要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 氯化钠的质量分数，% | ≥90 |
| 水分的质量分数，% | ≤6 |
| 水不溶物的质量分数，% | ≤1.0 |
| 钙镁离子总量的质量分数，% | ≤0.1 |
| 硫酸根离子的质量分数，% | ≤1.0 |
| 铵（以NH4+计）的质量分数，% | ≤0.15 |
| 总有机碳（以C计）的质量分数，mg/kg | ≤300 |
| TN（以N计）的质量分数，mg/kg | ≤50 |
| 二氧化硅的质量分数，mg/kg | ≤100 |
| 铝（以Al计）的质量分数，mg/kg | ≤50 |
| 钾（以K计）的质量分数，mg/kg | ≤500 |
| 溴（以Br计）的质量分数，mg/kg | ≤100 |
| 总磷（以P计） | ≤150 |
| 注：其他指标由供需双方商定。 |  |

其中：

3.2.1 氯化钠的质量分数，根据废盐生产工艺和生产企业实际，参考GB/T 5462-2015工业盐指标定为≥90%，按GB/T 5462规定的方法检验。

3.2.2 水分的质量分数根据废盐生产工艺和生产企业实际，指标定为≤6%，按GB/T 5462规定的方法检验。

3.2.3 水不溶物质量分数根据废盐生产工艺和生产企业实际，指标定为≤1.0%，按GB/T 5462规定的方法检验。

3.2.4 钙镁离子总量作为关键质量特性，钙镁离子会对氯碱装置电解槽离子膜的电流效率及槽电压产生影响，从而加速离子膜的劣化，根据废盐生产工艺和生产企业实际，指标定为≤0.1%，按GB/T 5462规定的方法检验。

3.2.5 硫酸根离子的质量分数作为稳定性质量特性，硫酸根离子超标主要会加剧Ba2+对氯碱装置电解槽离子膜的伤害，使电流效率加速下降，根据废盐生产工艺和生产企业实际，指标定为≤1.0%，按GB/T 5462规定的方法检验。

3.2.6 铵（以NH4+计）作为安全性质量特性，其含量过高不仅影响氯碱装置的正常运行，增加成本，而且可能引发安全问题，根据废盐生产工艺和生产企业实际，指标定为≤0.15%，按QB/T 5019规定的方法检验。

3.2.7 总有机碳（以C计）作为安全性和稳定性关键质量特性，有机物TOC含量增加会造成树脂塔树脂结块，交换能力下降，导致盐水的品质下降，离子膜效率降低，甚至造成电解槽盐水管段堵塞，严重破坏氯碱行业电解槽的正常生产，而且可能引发安全问题，根据废盐生产工艺和生产企业实际，指标定为≤300mg/kg，参考HJ 501－2009规定的方法检验。

3.2.8 二氧化硅作为稳定性的质量特性，能与盐水中Ca2+、Al3+等有害离子高效结合而成硅酸盐或硅铝酸盐，对电解槽电流效率产生严重影响，加速离子膜的劣化，根据废盐生产工艺和生产企业实际，指标定为≤100mg/kg。

3.2.9 铝（以Al计）稳定性的质量特性，能与盐水中二氧化硅高效结合而成硅铝酸盐，对电解槽电流效率产生严重影响，加速离子膜的劣化，根据废盐生产工艺和生产企业实际，指标定为≤50mg/kg。

3.2.10 钾（以K计）的质量分数根据客户需要和生产企业实际，指标定为≤500mg/kg。

3.2.11 溴（以Br计）的质量分数根据客户需要和生产企业实际，指标定为≤100mg/kg。

3.2.12 TN（以N计）的质量分数作为安全环保指标，指标定为≤50mg/kg。

3.2.12 总磷（以P计）的质量分数作为安全环保指标，指标定为≤150mg/kg。

- 检验规则

检验规则包含检验分类、检验项目、判定规则、复检规则四项内容，标准中都做了具体说明。综合考虑生产企业质量稳定性、分析时效和成本，规定了外观、氯化钠、水分、水不溶物、钙镁离子、硫酸根为出厂检验项目，其余项目为型式检验项目 。

- 标志

- 标志应符合GB 15258的规定，入厂的氯碱用回收盐的产品包装袋上应有清晰、明显、牢固的标志，内容包括： 生产厂名称、产品名称、厂址、生产日期或批号、净含量、GB/T 191 中规定的“怕雨”标志。标注“不得食用”。

- 包装、运输和贮存

主要规定了氯碱用回收盐的包装、运输和贮存要求，产品采用内衬聚乙烯薄膜的双层袋作为包装，外包装为塑料编织袋；内袋热合或人工扎口；外袋应牢固缝合，也可采用供需双方商定的包装方式和规格。产品在运输过程中应严防日晒雨淋。产品应存放在阴凉、干燥处。

四、国内相关标准比较研究材料

目前国内外尚无专门针对氯碱用回收盐的国家标准或行业标准，相关的法律法规尚处于空白状态。以下相关标准可做参考借鉴：

国内查阅到的相关标准有：GB/T 5462-2015《工业盐》、HG/T 5531.1-2019《草甘膦副产工业盐 第1部分：氯化钠》、QB/T 5270-2018《离子膜烧碱用盐》、QB/T 5775-2022《离子交换树脂再生剂 氯化钠》、T/ZGZS 0302-2023《再生工业盐 氯化钠》、T/CCT 002-2019《煤化工 副产工业氯化钠》、T/CPCIF 0068-2020《环氧树脂副产工业氯化钠》、T/CPCIF 0134-2021《钾盐工业副产氯化钠》。

本文件中的回收盐与GB/T 5462-2015《工业盐》、QB/T 5270-2018《离子膜烧碱用盐》中的盐的来源不同，而HG/T 5531.1-2019《草甘膦副产工业盐 第1部分：氯化钠》、T/CCT 002-2019《煤化工 副产工业氯化钠》、T/CPCIF 0068-2020《环氧树脂副产工业氯化钠》、T/CPCIF 0134-2021《钾盐工业副产氯化钠》只适用于特殊来源的副产氯化钠，即本文件与这六个文件的范围不同。

与GB/T 5462-2015《工业盐》相比，基于目前废盐的生产工艺，本文件的回收盐指标对水分及水不溶物指标进行放宽，同时增加了对氯碱生产有重要影响的有机碳、二氧化硅指标及客户关注指标钾、溴。

综上为了更好的满足氯碱企业对回收盐的技术要求，填补国内在此细分领域的标准空白，为此建议制定福建省团体标准《氯碱用回收盐》。本团体标准与GB/T 5462-2015《工业盐》、具体比对情况如表2所示：

表2 拟定团体标准与GB/T 5462-2015《工业盐》技术指标比对

| 序号 | 技术指标 | GB/T 5462-2015（精制湿盐二级） | 拟定团体标准 | 数值比对 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯化钠的质量分数，% | ≥93.3 | ≥90 | 放宽 |
| 2 | 水分的质量分数，% | ≤4.0 | ≤6.0 | 放宽 |
| 3 | 水不溶物的质量分数，% | ≤0.2 | ≤1.0 | 放宽 |
| 4 | 钙镁离子总量的质量分数，% | ≤0.7 | ≤0.1 | 加严 |
| 5 | 硫酸根离子的质量分数，% | ≤1.0 | ≤1.0 | 维持 |
| 6 | 铵（以NH4+计）的质量分数，% | 无 | ≤0.15 | 新增 |
| 7 | TOC（以C计）的质量分数，mg/kg | 无 | 300 | 新增 |
| 8 | 二氧化硅的质量分数，mg/kg | 无 | 100 | 新增 |
| 9 | 铝（以Al计）的质量分数，mg/kg | 无 | 50 | 新增 |
| 10 | 钾（以K计）的质量分数，mg/kg | 无 | 500 | 新增 |
| 11 | 溴（以Br计）的质量分数，mg/kg | 无 | 100 | 新增 |
| 12 | TN（以N计）的质量分数，mg/kg | 无 | 50 | 新增 |
| 13 | 总磷（以P计）的质量分数，mg/kg | 无 | 150 | 新增 |

五、与我国有关法律、法规和标准情况的说明

目前国内暂无氯碱用回收盐的强制性标准。

六、重大意见分歧的处理经过和依据

该标准编制过程中没有重大意见分歧。

七、其他应予说明的事项

无。